Postup prací – injektáže a odizolování v místech nového kanálu šachty

Zpracovatel: Mgr. Lukáš Pečenka, DiS,

Dne: 5.8.2016

OBSAH

- ODVLHČENÍ STAVBY – IZOLACE, DRENÁŽE NAVAZNÁ TECHNOLOGIE NA TLAKOVÉ INJEKTÁŽE

• Pro efektivní provedení izolace a drenáže je nutné důsledné a precizní provedení těchto kroků

•Technologickému postupu předchází odkopání zeminy po celém obvodu stavby dle detail níže. v příslušné části objektu, nutno zde počítat se spádováním celého drenážní rýhy a podle toho upravit hloubku výkopu. NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PROVÉST SONDU A ZJISTIT PŘESNÝ STAV OKOLO DOMU SPÁDOVÝ KLÍN A ODVODNĚNÍ NEMÝ JÍT V ŽÁDNÉM PŘÍPDĚ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.

•podklad nutno očistit tlakovou vodu nebo několikanásobným ometáním, ošetřené plochy nechat oschnout, podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek, zbavený prachu, nátěrů, nesmí být vodoodpudivý;

•po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max 20 mm.

•následně se celí podklad penetruje systémovou penetrací na vápenné bázi ředění max. 1:5

• Následné přetření Oxal DS HS ve dvou vrstvách, tak aby se vrstvy křížili mezi sebou tzv. metodou čerstvé do čerstvého. Oxal DS HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry propustí směrem k líci zdiva.

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti:

Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečistěných omítkovin tzv. mastnými tuky a prosolených zdiv

vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků

vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům

snížená průchodnost vodních par certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D

zpevňuje stavební matriály

Rekonstrukce historických budov

dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody

těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastným tukům

•Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru

• Špric nanášen plošně např. Oxal Ws

• Provedení injektáží v dvojřade v trojúhelníkovém rastru s nutností tlakového čištění s rozestupem cca 100 mm, po obvodu jednotlivých stěn na bázi silan siloxanu použitelného i v 95 % vlhkosti např. Oxal HSL možnost ředění až 1:20 v čiré formě pod tlakem cca 10 bar. Se speciální pumpou Mc – gentline - graco. Nutnost injektovat přes pakry se zpětnou klapkou průměr min 16 mm detil viz níže. Tuto práci by měla provádět firma, která má zkušenosti s celkovým systémem talkové injektáže a to jak omítkoviny tak s těsnícím šlemem a injektážemi na silan siloxanové bázi. K APLIKACI A CEKOVÉMU NÁVRHU JE NUTNÉ PO OTOLUČENÍ OMÍTEK PŘIZVAT TECHNIKA MC BAUCHEMIE.

TLAKOVANÍ SE MUSÍ DĚLAT TALKOVOU METODOU MIN 10 BARŮ, TALAKU MUSÍ BÝT DOCÍLENO I PŘI PLNĚNÍ IJEKTÁŽNÍCH PARŮ I UVNITŘ ZDIVA NÉ POUZE V INJKTÁŽNÍM ZAŘÍZENÍ.

PŘED INJKTÁŽNÍ MUSÝ DOJÍT K TZV TLAKOVÉMU ČIŠTĚNÍ MIN TLAK 10 BAR.

NESMÍ SE ZDE POUŽÍT TZV. INJKTÁŽNÍ KRÉM JELIKOŽ V TOMTO PROSTŘEDÍ NEMÁ ŠANCI PŘEŽÍT JE NUTNÉ DODRŽET PŘESNOU TECHNOLOGI AMTRIÁLOVÉ SLOŽENÍ NAVRŽENÉ NA TENTO OBJEKT.

Tlaková injektáži musí splňovat splňovat tyto vlastnosti:

Horizontální clona (dodatečná izolace) proti kapilárně vzlínající vlhkosti a krystalizační nátěr

Silan siloxanová báze - která hydrofobizuje vnitřní povrch pórů. Jedná se o dlouhodobou fyzikální hydrofobizaci

Optimální penetrační schopnost díky rozpouštění ve vodě

Po injektáži samovolné zesítění

Speciálně vhodný na velké tloušťky zdiva Lze použít až do stupně provlhčení ≤ 95 % Aplikace při tlaku < 10 bar

Certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D

Zpevňuje stavební matriály

Rekonstrukce historických budov

Dodatečná horizontální hydroizolace, hydrofobizace a krystalizační nátěr proti kapilárně vzlínající vlhkosti, injektáž zdiva

Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru.

Poměr směšování činí 1:12 až 1:20.

Dodržujte technický list a směrnici WTA 4-4-04/D, Hustota g/cm3 cca 1,05

• po důkladném vyschnutí se nerovný povrch zahodí do roviny např, povrch se sjednotí od velkých nerovností štětkou či kletováním tak aby vzniklé nerovnosti byli max do 3 mm

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti:

Síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva

Vodo nepropustný do 1,5bar

vysoká odolnost proti síranům

snížená průchodnost vodních par

vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí

dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem

zhotovení fabionu a komínových náběhů

vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles.

Hustota kg/dm2 cca 1,85 na 1 mm tloušťky vrstvy

Poměr míchání kg:l 25:3 Oxal SPM : voda

• ve spodní části se zhotoví spádový klín v mocnosti viz. detail např. pod úhlem 3 %, klín bude napojen fabionem na obvodové zdivo, fabion o poloměru cca 80 mm

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti:

Síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva

Vodo nepropustný do 3,5bar

vysoká odolnost proti síranům

snížená průchodnost vodních par

vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí

dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem

zhotovení fabionu a komínových náběhů

vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles.

Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy

Poměr míchání kg:l 25:2 Oxal RM H : voda

• po dokonalém vyschnutí se provede penetrační nátěr– 1:10 s vodu

• Po max 12 hod se provede izolační stěrková hmota ve dvou vrstvách a to:

- 1 vrstva v max. mocnosti 3 mm do které bude vložena sklená tkanina

- 2 vrstva max 12 hod. mocnost 3 mm se provede jako krycí s povrchovou úpravou kletováním

• celý povrch bude ochráněn geotextilií, která bude lepená na izolační stěrku a následně nopovou folií s nopy cca 20 mm.

Izolační materiál musí splňovat tyto vlastnosti:

Dvousložková elastomerová izolace na bázi EHS polymerů bez obsahu asfaltu a rozpouštědel

Hygienicky nezávadná, vhodná pro použití k sanaci objektů v kontaktu s pitnou vodou

Vysoce flexibilní vyztužená vlákny Překlenuje trhliny až do šířky 4 mm Protiradonová izolace

Rychlé zrání a vysoká tlaková stabilita

Lze ji nanášet stěrkou nebo strojně nástřikem (šnekové čerpadlo) Ekologická – bez obsahu rozpouštědel

Splňuje požadavky normy DIN 18195, WTA 4-6-03

Odolná vůči UV záření a termickému namáhání

Hydroizolace v podmínkách tlakové a pitné vody, vhodná k opracování složitých detailů

Izolace na střešní pláště a ploché střechy

Oprava izolací na jiné materiálové bázi, přilnavost k asfaltu, PVC, kovům

Parozábrana, protiradonová hydroizolace

Izolace soklů a teras v souvrství pod keramický obklad

• následně se provede zasypání a zhutnění dle detailu.

Výrobky musí být aplikovány při dodržení technologických postupů a informací uvedených

v příslušných technických listech.

VŠECHNY TYTO KROKY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM SATVBY A BĚHEM SATVBY KONZULTOVAT SE SZHOTOVITELEM TOHOTO NÁVRHU.