Kombinovaný systém (odprůžený dřevěný rošt v kombinaci s univerzálním vícevrstvým sportovním povrchem na bázi PVC lepeným k podkladu tl. 7 mm
 (jako minimální standard brán Taraflex M Evolution)

Sportovní podlaha musí splňovat (viz tech. list):
- Normu EN 14904 
- Sportovní povrch s platnou homologací federacích EHF, FIBA, ITTF, FIVB, IFF, BWF
- Index IPI (index ochrany dopadu) 73% nebo vyšší
- Sportovní konstrukce s umělým povrchem musí splňovat normu EN 14 904 s vertikální
  deformací méně než 3,5 mm, zhodnocení energie více než 0,31 m/s, koeficientem
  kluznosti mezi 80-110 a odrazem míče větším než 90%.
- Z technického hlediska odolnost proti otěru menší než 350 mg, odolnost proti nárazu
  větší než 8 N/m a zbytkový otlak méně než 0,325 mm, rozměrová stabilita větší než 0,1%.
- Sportovní povrch bude mít světelný index (Y) podle normy EN13745.

- D-MAX - skelná mřížka integrovaná v souvrství sportovního povrchu.
- Technologie CXP HD - technologie uzavřených vzduchových bublin.
- Klasifikace požární hořlavosti (dle EN 13501-1) Cfl-S1.

- vodní disperzní lepidlo dle dodavatele povrchu sportovní podlahy tl. 1 mm
  Lepidlo bez nutnosti penetrace podkladního povrchu.

Dřevěný rošt složený z (viz tech. list) splňuje EN 14 904.:

- PE separační fólie tl. min. 0,03 mm

- Elastická podložka, 6 mm

- 2x dřevotřísková konstrukční deska  kotvená k podkladnímu roštu tl. 2 x 10 mm.
  Systém velkoplošných desek kotvení k podkladnímu dřev. roštu šroubováním dle předpisu

výrobce sport. Podlahy.
  Včetně přetmelení spár a otvorů ve finálním povrchu flexibil. tmelem a přebroušení.
- Jednoduchý rošt z podlahových trámů rozměru 95x19 mm. Rozteč trámů 500 mm na osu.
- Křížový rošt z trámů o rozměru 95x19 mm. Rozestup trámů 250 mm na osu.
  Vzájemné propojení konstrukcí dřev. roštu dle předpisu výrobce sport. podlahy.
celkem konstrukce se sportovním povrchem tl. 71 mm.